2
1. pielikums 
Ministru kabineta 
2024. gada 13. augusta
noteikumiem Nr. 516

Kritēriji Piemērotā atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanas izbeigšanai kritēriji koksnes pelniem, kas iegūti no koksnes sadedzināšanas iekārtām

	Kritēriji Piemērotā atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanas izbeigšanai kritēriji
	Paškontroles kritēriji

	I. Ievākto pelnu kvalitātes prasības

	Ievāktie pelni  atbilst Ministru kabineta 2024. gada 13. augusta noteikumu Nr. 516 "Kārtība, kādā piemērojami kritēriji atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai no koksnes sadedzināšanas iekārtām iegūtiem pelniem" šo noteikumu 6.  punktā norādītajiem pelnu veidiem.

Ievāktie pelni ir jāatdzesē un līdz tālākai izmantošanai jāuzglabā slēgtos konteineros.
	Tādus pPelnus, kas neatbilst šajā nodaļā minētajiem nosacījumiem, pārstrādātājs nogādā uz attiecīgām atkritumu apglabāšanas iekārtām, ja tajās ir atļauta attiecīgo atkritumu apglabāšana saskaņā ar izsniegto atļauju attiecīgo iekārtu darbībai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu.


	II. Iegūto pelnu kvalitātes prasības

	1. Iegūto pelnu vispārējie kvalitātes parametri:
1.1. Iegūtie iegūtie pelni nesatur svešķermeņus saredzamā lielumā. Svešķermeņi ir:
1.1.1.- melnais un krāsainais metāls;
1.1.2.- zeme, stikls, akmeņi;
1.1.3.- citi piemaisījumi.;
1.2. Iegūto iegūto pelnu radionuklīda 137Cs īpatnējā radioaktivitāte ir ≤ 1000 Bq/kg.

2. Iegūto pelnu specifiskie kvalitātes parametri atbilstoši paredzētajam pielietojumamizmantojumam:
2.1. pH ir ≥ 12,4, ja iegūtos pelnus paredzēts lietot autoceļu vai grunts vaļņu, kas kalpotu (kā  skaņu absorbējošie absorbējošo elementielementu), būvniecībāizbūvē, vai cementa,  un betona ražošanā;
2.2. pH ir ≥ 10,0 un < 12,4, ja iegūtos pelnus paredzēts lietot potaša (tehniskā kālija karbonāta – potaša – ) vai kaustiskā potaša (tehniskā kālija hidroksīda) – kaustiskā potaša – ražošanā..

Piezīme: . iegūtos Iegūtos pelnus, kas atbilst šā Pielikuma pielikuma 2.1.  apakšpunktā noteiktajam minētajam kritērijam, pārstrādātājs drīkst lietot arī šā Pielikuma pielikuma 2.2.  apakšpunktā paredzētajam minētajam izmantojumampielietojumam.

3. Iegūtos pelnus klasifikāciju klasificē veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16.  decembra Regulas (EK) Nr. 1272/ 2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006, 4. panta 1.  punktā noteiktajām prasībām.

Iegūtos pelnus pārstrādātājs uzglabā slēgtā iepakojumā.

	Pelnu kvalitāti novērtē pēc fizikālā un ķīmiskā raksturojuma, kas iegūts laboratorijas testos, tai skaitā tādos, kas ietverti pelnu pircēju tehniskajās specifikācijās. Pēc pelnu pircēja pieprasījuma tiek veikti arī citi laboratorijas testi saskaņā ar pelnu pircēja papildu specifikācijām.

Katrai ievākto pelnu partijai tiek veikta reprezentatīvu paraugu analīze. Reprezentatīvus paraugus iegūst saskaņā ar kvalitātes pārvaldības sistēmā iekļauto paraugu ņemšanas procedūru (piemēram, izmantotā paraugu ņemšanas metodika, parauga lielums un skaits, statistiskā apstrāde).

Pārstrādātājs nodrošina minēto analīžu veikšanu, bet materiālu analīzēm ievāc un analizē akreditēta testēšanas laboratorija. 

Ievāktajiem pelniem analīzes veic testēšanas laboratorijās, kas akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai laboratorijās, kas akreditētas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, Turcijā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.

Ja pārstrādātāja rīcībā ir sertificētas un analīžu veikšanai atbilstošas mērījumu iekārtas un kvalificēts speciālists darbam ar šīm mērījumu iekārtām, tad pārstrādātājs kvalitātes pārvaldības sistēmas ietvaros drīkst pats ievākt reprezentatīvos paraugus un veikt nepieciešamās analīzes.
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